Объединенный cеминар “Механика невесомости и гравитационно- чувствительные системы ””(рук. В.И.Полежаев, В.В.Сазонов) и "Численное моделирование процессов тепло- и массообмена" (рук. В.И. Полежаев, Г.С. Глушко)

Учреждение Российской академии наук Институт проблем механики   им. А.Ю. Ишлинского РАН (просп. Вернадского, д.101, к.1)

26 октября 2009 г., понедельник, ауд. 235, 15:30

Прямое наблюдение фронта кристаллизации

при направленном затвердевании

прозрачных монокристаллов:

наземные эксперименты, моделирование,

подготовка космического эксперимента МОРФОС-В

О.П. Федоров,

Институт космических исследований НАНУ-НКАУ,

/ Институт металлофизики НАНУ, Киев. fedorov@ikd.kiev.ua, +38044 200 82 23

1 Введение. Обсуждается эволюция взглядов на постановку орбитальных материаловедческих экспериментов, смену приоритетов в программах некоторых стран и перспективы  современной программы исследований.

В средине 80-х годов произошел первый перелом во взглядах на приоритеты орбитальных исследований: концепции «индустриализации космоса» пришла на смену идея создания «современной лаборатория для систематических научных экспериментов в фундаментальных областях знаний и разработки научных основ технологических применений». В частности, материаловедческий блок проблем может быть проиллюстрирован следующим фрагментом таблицы- схемы, где в обобщенном виде представлены направления, в которых ожидался технологический прорыв.

| Уникальные условия | Перспектива технологического прорыва |
| --- | --- |
| Бесконтактные условия расплавления | Новые фазовые и структурные состояния материалов |
| Отсутствие конвекции в жидкостях, газах, смесях | Получение кристаллов с уникальными свойствами (чистота, распределение компонентов) |
| Отсутствие смешивания компонентов с различной плотностью | Новые композиционные материалы |
| Превалирование поверхностных сил над объемными | Уникальное формообразование и технологические применения (капиллярные насосы…) |

В начале текущего столетия произошел новый сдвиг приоритетов (в, частности для программ США). Цели исследований на МКС смещаются с широкого фронта фундаментальных и прикладных исследований на целевые задачи уменьшения рисков миссий НАСА в рамках инициативы EXPLORATION. Основные направления исследований: контроль окружающей среды, здоровье и меры противодействия факторам космического полета, новые системы жизнеобеспечения, разработки новой аппаратуры для медицинского обслуживания и физических упражнений.

Идеология исследований  на ближайшую перспективу существенно пересматривается (в разных национальных программах по-разному) как с точки зрения практической осуществимости на МКС в ближайшие годы, так и в контексте разрабатываемых международных лунных и марсианских проектов. Можно выделить такие основные направления

- ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДАМИ НАПРАВЛЕННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ

- ГРАВИТАЦИОННАЯ И КАПИЛЛЯРНАЯ КОНВЕКЦИЯ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

- ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ИЗ КОСМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ (ЛУННЫЙ РЕГОЛИТ)

- МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

2. Общая цель комплекса экспериментов по направленной кристаллизации прозрачных веществ в земных и полетных условиях

ПОЛУЧИТЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ О ПАРАМЕТРАХ МОРФОЛОГИИ ФРОНТА, УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОСЕГРЕГАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ  ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ НАПРАВЛЕННОЙ КРСИТАЛЛИЗАЦИИ В КОСМОСЕ

Проблематика экспериментального исследования проекта МОРФОС:

  - Достижимость стационарных структур фазовой границы, влияние внешних условий и собственно процессов на границе.

  - Эволюция фазовой границы (плоская, ноды, ячейки, дендриты)  и роль кристаллографической ориентации выращивания.

  - Поиск путей воздействия на структуру затвердевания и постановка экспериментов в космосе.

Экспериментальный подход:

  - Параллельное применение плоских и объемных препаратов, сопоставление с данным для металлических монокристаллов

  - Получение объемных монокристаллов прозрачных веществ

  - Длительное наблюдение за фронтом в строго контролируемых условиях

3. Основные результаты подготовительных работ и наземных исследований.     	Разработана методика исследования направленной кристаллизации прозрачных веществ в условиях орбитального полета, в ходе которого предполагается изучить принципиальные особенности формирования структуры при направленной кристаллизации в космических условиях; в частности: зависимости критических скоростей потери устойчивости плоского фронта от интенсивности конвективного перемешивания, эффекты связанной конвективно-морфологической неустойчивости,  влияние полетных условий на дендритный (ячеистый) параметр , определяющий распределение примесей за фронтом кристаллизации и, тем самым, микросегрегационную и дефектную структуру кристаллического материала, определить оптимальные параметры вибрационного воздействия на формирование структуры затвердевания.

Особенностью экспериментального подхода является применение монокристаллических затравок, что позволяет выявлять воздействие конвекции на структуру при выращивании монокристаллов в различных кристаллографических направлениях. Кроме того, проводится параллельное исследование объемных и плоских образцов в наземных условиях.

Получены наземные данные на экспериментальном макете установки МОРФОС, позволяющие оценить роль кристаллографической ориентации, а также эффектов нестационарности и гравитационной конвекции в формировании структуры затвердевания в объемном (цилиндрическом) и плоском квазидвумерном образцах.  Применялись расчетные методы анализа распределения температуры и примеси пред фронтом кристаллизации для нестационарных условий.

Некоторые выводы из результатов наземных исследований

  - Начальная стадия потери устойчивости – нодная (узловая ) структура соответствует представлениям о синусоидальных возмущениях с нулевой амплитудой.

  - В отличие от результатов полетных экспериментов (SPACEHAB module, MOMO facility, STS -84, J. Cr. Growth, 2001,223, p265-276) установлено, что кристаллографическая ориентация существенно определяет морфологию ячеистой структуры, в частности образование равноосных и удлиненных ячеек.

  - Принципиальную роль в формировании реальных кристаллов играют динамические эффекты, которые в объясняются нестационарным накоплением примеси вблизи фронта, что продемонстрировано при сопоставлении натурного и вычислительного экспериментов.